## Slide 1: 宏英 – 第一個模組建置
羅紹賢 副工程師
創生處 技術加值 組
2022.08.19

## Slide 2
標記資料說明
資料標記 – 允收範圍對應
前處理可視化套件(模型建置前)
初步建置模型分析結果
大綱

## Slide 3: 標記資料說明
使用資料範圍
  共有兩個時間段
    6/30 ~ 7/3
    8/12 ~ 8/14

## Slide 4: 資料標記 – 允收範圍對應
依據過往生產經驗，厚度的允收範圍訂定在1.24mm ~ 1.36mm之間

## Slide 5: 前處理可視化套件(模型建置前)
Pandas-profiling
Dataprep
Sweetviz
Autoviz

## Slide 6: 前處理可視化結果
以統計分析手法展開原始數據，共11個欄位，包10個數值型資料與1個數值型資料
目前收集塑膠地磚底料生產資料共782620筆
原始資料轉換
資料標記結果
模型輸入資料概覽

## Slide 7: 前處理可視化結果
以統計分析手法展開原始數據，共12個欄位，包11個數值型資料與1個類別型資料
目前收集塑膠地磚底料生產資料共113743筆
原始資料轉換
資料標記結果
模型輸入資料概覽

## Slide 8: 前處理可視化結果
標記分類關聯性排序
標記分類(正常與異常)
資料標記分類佔比：
  正常(厚度於允收範圍內)：543147筆，佔比69%
  異常(厚度於允收範圍外)：239473筆，佔比31%
與品質結果關聯性最高的前三名：
  材料溫度
  電流
  滾筒溫度
後續會藉由統計方法增加資料維度，輔以各種演算法建置預測模型

## Slide 9: 前處理可視化結果
標記分類關聯性排序
標記分類(正常與異常)
資料標記分類佔比：
  正常(厚度於允收範圍內)：93648筆，佔比82%
  異常(厚度於允收範圍外)：20095筆，佔比18%
與品質結果關聯性最高的前三名：
  環境濕度
  環境溫度
  電流
後續會藉由統計方法增加資料維度，輔以各種演算法建置預測模型

## Slide 10: 模型建置工具
模型訓練使用工具：Pycaret
  低代碼(low-code)自動化機器學習工具
  依據準確率或召回率自動比較常見的演算法，並進行排序

## Slide 11: 初步建置模型分析結果
Tree base演算法的衡量指標幾乎都是100%
最佳演算法：KNN(K近鄰)
特徵索引值 | 特徵英文名稱 | 特徵中文名稱 | 特徵重要性
0 | M_tem | 材料溫度 | 19.8%
4 | width | 出料寬度 | 13.9%
8 | CT | 電流 | 11.3%
1 | A_tem | 環境溫度 | 10.5%
3 | M_yaw | 材料偏擺度 | 10.1%
5 | In_temperature | 入料溫度 | 9.6%
2 | A_hum | 環境濕度 | 9.2%
6 | roller_temperature_1 | 滾筒溫度 | 7.7%
9 | RPM | 轉速 | 5.7%
7 | PID_temperature_1 | 溫控器溫度 | 1.7%
機器學習方法效能排序
決策樹結構視覺化
特徵對品質結果影響最大的前兩名：
  材料溫度
  出料寬度
決策樹特徵重要性排序

## Slide 12: 初步建置模型分析結果
Tree base演算法的衡量指標幾乎都是100%
最佳演算法：KNN(K近鄰)
特徵索引值 | 特徵英文名稱 | 特徵中文名稱 | 特徵重要性
0 | M_tem | 材料溫度 | 45.0%
9 | RPM | 轉速 | 15.5%
4 | width | 出料寬度 | 10.4%
2 | A_hum | 環境濕度 | 6.6%
8 | CT | 電流 | 5.4%
5 | In_temperature | 入料溫度 | 4.5%
1 | A_tem | 環境溫度 | 4.2%
3 | M_yaw | 材料偏擺度 | 4.0%
6 | roller_temperature_1 | 滾筒溫度 | 3.5%
7 | PID_temperature_1 | 溫控器溫度 | 0.6%
機器學習方法效能排序
決策樹結構視覺化
特徵對品質結果影響最大的前兩名：
  材料溫度
  轉速
決策樹特徵重要性排序

## Slide 13: 其他
8/13-8/14模型指標